세라믹탈 시방서

(환경표지인증제품 : EL746. 골재 및 미분말, 제6704호)

1. 일반사항

1-1. 시공자는 장소별로 마감 일람표를 만들어 공사감독의 승인을 얻은 후 작업원        에 주지시켜야 한다.

1-2. 미장용 재료는 검사가 끝난 후에도 불순물과 혼합 또는 훼손되지 않게 보관        한다. 특히 재료에 대하여 주의하여 습기의 해를 받지 않게 건조 상태로 보        관하고 장기간 보관하여야 할 때에는 높은 마루의 창고 등에 습기 차지 않게        보존 하여야 한다.

1-3. 재료는 공사 감독에게 견본품을 사전 제시하여야 하며 반입후에는 규격에 따        라 규격이 없는 것은 공사 감독의 지시대로 선출하여 검사를 받는다. 검사         및 시험 방법은 재료별 규정에 의한다.

2. 미장 방법

2-1. 내벽 미장시

2-1-1 시멘트 표면위, 옹벽, 골조, 벽돌 조적 후에 바로 세라믹탈로 미장한다.

2-1-2 미장은 피도체에 약간의 물을 뿌린 후 약 6mm~8mm 두께로 미장한다.

2-2. 석고판, 합판, 샌드위치 판넬로 설치된 벽면에 미장시

2-2-1 석고판, 합판, 샌드위치 판넬에 약간의 물을 뿌리고 미장한다.

2-2-2 메탈라스를 설치 후 미장할 수도 있다.

2-3. 외벽미장시

내벽미장 방법과 동일하며 세라믹탈 미장 후 필요하다면 발수제를 사용하기도      한다.

2-4. 바닥 시공시

2-4-1 시멘트, 골조 표면 위에 미장하기 전에 먼지 등 불순물을 충분히 제거한           다.

2-4-2 시멘트와 골조위에 골고루 물을 뿌린 후 미장한다.

2-4-3 시멘트 미장보다 물을 적게 사용해야 하며(중량대비 15~18%), 두께가             1cm 이상 미장할 경우에는 충분히 다짐하여 시공하여야 한다.

2-4-4 두껍게 시공하여도 크랙 현상은 없으며 여러번 나누어 시공할 수 있다.

2-4-5 온수 파이프(엑셀파이프)를 깔고 시공할 경우엔 약 2cm 정도로 세라믹탈           을 채우고 충분히 다짐하여 미장한다.

2-4-6 기타 조건이 용이하지 않을 경우 굵은 골재를 채우고 1~2cm 정도로 미           장 마감을  할 수 있다.

2-4-7 하절기의 경우엔 2~3일 정도, 동절기에는 3~4일 정도 건조시켜야 하며,           화력을 사용하지 말고 자연 상태로 건조시킨다.

2-4-8 약 2~3일이 지나면 약한 미열로 건조시킬 수도 있다.

3. 제품소요량

시공장소	피도체 표면	시공두께	소요량 (평당)	비고
벽/천정	시멘트벽돌	0.5~1cm	2포
	조적 위	0.5~1cm	2포
	골조 위	0.7~1.5cm	2포
	합판, 석고, 샌드위치 판넬 위	0.5~1cm	2포	3~4평 바름
바닥	온수파이프 위에 바로 시공시	1~2cm	6포
	온수파이프 위에 시멘트 시공시	1~2cm	4포
	기존 방바닥에 시공시	1cm	2포

4. 환경표지인증제품 사용(EL746. 골재 및 미분말, 제6704호)

- 특허 제10-0940586호(친환경도로포장재 및 건축물 내외장마감재)